《卷烟纸》“浙江制造”标准编制说明

1  项目背景

卷烟纸是一种专供的、用于包卷烟草制作香烟的薄页纸，作为卷烟的主要辅助材料，在烟草工业中占有重要的地位。卷烟纸除具有包裹烟丝这一主要功能外，还具有控制烟丝燃烧、控制卷烟主流烟气和侧流烟气的释放等作用。2002年中国进口高档卷烟纸1.08万吨，出口卷烟纸0.7万吨（其中盘纸1350吨，平板烟纸5650吨）。2005年，我国卷烟产量3852.6万箱，是1949年160万箱的24倍，占世界卷烟产量的 32%，位居世界第一，但是出口量很少，主要供应国内市场，需要卷烟纸约 9.6 万吨。但高档卷烟纸的生产能力，已超过15万吨。目前全球卷烟纸用量约为30万吨，其中1/3来自中国。

GB/T 12655-2007《卷烟纸》于2007年10月16日发布，现已废止，现行 GB/T 23227-2018《卷烟纸》于2018年5月14日发布，由于标准中产品分类、质量指标、试验方法等部分内容已满足不了当前卷烟纸行业发展以及消费市场升级的需求。为了更加规范行业行为，完善卷烟纸生产和消费市场，根据浙江省人民政府办公厅《关于打造“浙江制造”品牌的意见》，浙江华丰纸业科技有限公司作为卷烟纸的主要生产企业，向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，制定体现国内一流，国际先进的“浙江制造”《卷烟纸》标准。

2  项目来源

由浙江华丰纸业科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2019〕8号《关于发布2019年第二批“浙江制造”标准制定计划的通知》，项目名称：《卷烟纸》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制定单位：绍兴市上虞区标准化研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江华丰纸业科技有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：绍兴市上虞区标准化研究院。

3.1.4  本标准起草人为：周家俊、邹小峰、张国强、方婷，马梦佳、刘敏、刘言。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

经与相关单位及人员沟通、协商拟定了《标准起草小组成员建议名单》，并决定由浙江华丰纸业科技有限公司负责《卷烟纸》标准草案的主要起草工作。2019年8月12日，由标准牵头单位——绍兴市上虞区标准化研究院在浙江华丰纸业科技有限公司牵头召开了《卷烟纸》“浙江制造”团体标准启动会暨研讨会。会议介绍了“浙江制造”标准的定位、工作要求及制标理念；正式组建标准起草工作组，确定工作组成员名单，明确各成员职责；标准第一起草单位——浙江华丰纸业科技有限公司介绍了标准草案及先进性说明；各位成员及专家针对标准及标准编制说明进行了研讨，确定标准主要内容及框架；明确了标准研制工作计划，形成了《会议纪要》。

3.2.2  标准草案研制。

- 2019年7月1日开始标准草案的编制，期间标准工作组多次讨论，反复研究，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师周家俊先后两次组织有关专家进行标准研讨，多次修改后形成了讨论稿。

- 全技术指标先进性研讨情况

本标准的主要起草单位浙江华丰纸业科技有限公司是国家标准GB/T 12655-2017卷烟纸基本性能要求、GB/T 22816-2008《复写原纸》和行业标准QB/T 4030-2010《电话纸》、QB/T 1633-2010《贴花面纸》的主要起草单位，拥有丰富的标准起草经验。

对标国际国内先进企业代表，通过对技术、规模、行业内影响力等因素综合考量，确定了行业内公认的两家先进企业，民丰特种纸股份有限公司和牡丹江恒丰纸业作为本标准的对标对象，这两家企业都有丰富的卷烟纸生产经验。

本标准以国家标准为基准，对标国内先进同行技术要求和水平，项目的设置覆盖了国家标准的技术要求，并全部高于或等于国家标准；同时从行业的发展和产品应用领域的变化要求，关注安全性能，提出特殊纤维、D65荧光亮度、重金属（砷、铅、镉、铬、汞、镍）含量等要求；从可靠性出发，规定定量、纵向抗张强度、纵向伸长率、纵向抗张能量吸收、透气度、透气度变异系数、D65亮度、不透明度、灰分、阴燃速率、助燃剂含量、盘纸宽度、交货水分、尘埃度等指标要求，真正体现了“浙江制造”标准的“国内一流，国际先进”的理念。

- 产品基本要求的研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的定位，从产品的全生命周期出发，在设计研发、原材料、制造、检测能力等方面，对产品先进性进行描述。在设计研发上，从“精心设计”的角度出发，对产品配方和结构设计能力提出了要求；在原材料上，从“精良选材”的角度出发，对产品的主要原料木浆的要求进行了规定；在制造上，从 “精工制造”的角度出发，围绕工艺、自动化设备提出了要求；在检测能力上，对产品及原材料的主要技术要求应具备的检测能力提出了要求。

- 质量承诺

为体现“浙江制造”标准的“国内一流，国际先进”的理念和“精准服务”这一特点，提出在正常的运输、贮存和使用条件下，产品在质保期内出现因材料或制造工艺而导致无法正常使用的，企业应提供免费更换服务的要求。

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

遵照浙江省品牌建设联会浙品联〔2019〕8号《关于发布2019第二批“浙江制造标准”制定计划的通知》精神，坚持主要技术指标达到“国内一流、国际先进”水平，国际上有同类产品的，应达到国际先进水平的定位，体现设计、原材料、生产工艺、检验检测、交付、服务等产品全生命周期的相关要求原则，制定《卷烟纸》浙江制造团体标准。

本标准按照 GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的规则进行编写。

本标准确定主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力、用户的利益和行业发展的需求，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性。

  - 主要内容及确定依据

- 本标准主要内容框架如下：

范围、规范性引用文件、术语与定义、分类及命名、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输、质量承诺等几个方面对标准进行编制。

- 主要参考标准和技术规范：

GB/T 12655-2017卷烟纸基本性能要求

- 主要内容的确定

- 外观

外观的缺陷会导致卷烟质量的好坏，采用感官或目测方式进行检验。

- 包灰

包灰效果不佳会导致卷烟抽吸时产生“掉灰”现象，

- 定量

定量是纸类产品最基本的指标，定量的变化会影响到产品其他性能指标的变化，故必须规定适宜的定量指标。在制定定量指标时，既要满足使用要求，又要考虑的产品的经济性，在保证有足够强度的前提下，尽可能降低客户的使用成本。根据多年来的市场要求及用户使用情况，定量偏差在±1 g/m2。由于客户要求不同相差很大，导致最终产品定量差异也很多，所以标准中用“设计值”代表每个型号产品该项指标的标称值。试验方法按照GB/T 451.2的规定进行测定

- 纵向抗张能量吸收

产品规定纵向抗张能量吸收≥6.0，国家标准中未作相关规定，本标准新增该项指标，填补空白。研究表明，纵向抗张能量吸收对卷烟纸上机使用有重要的影响，过低会导致断纸，影响使用。

- 纵向抗张强度、纵向伸长率

这两个指标是反应纸张使用过程中纵向受力情况的指标，国家标准中未作相关规定，本标准规定纵向抗张强度≥0.92kN/m，纵向伸长率≥1.2%。虽然已有纵向抗张能量吸收这一指标，但抗张能量吸收这个指标反应的是抗张强度和伸长率的综合体现，为细分强度指标，我们加了抗张强度和伸长率。

- 透气度

该指标是反应纸张透气性能的指标，是卷烟纸的关键指标，对卷烟的烟气指标、感官指标均有重要的影响，国家标准中规定为“设计值±7”，本标准中按透气度大小规定为“设计值±5”和“设计值±6”，高于国家标准要求。

- 纵向透气度变异系数

透气度变异系数，反应的是透气度的稳定情况，透气度稳定才能稳定卷烟质量。国家标准中未作规定，本标准规定纵向透气度变异系数≤8.0%。

- D65亮度

反应纸张白度的指标，D65亮度的高低直接影响后续卷烟产品质量，影响美观使用效果。国家标准未作规定，本标准规定≥87%。

- D65荧光亮度

卷烟纸不能添加增白剂，该指标是卷烟纸重要的安全性指标，国家标准中未作规定，本标准规定≤0.5%。

- 不透明度

“浙江制造”团体标准的“不透明度”这一核心技术指标要求与国内外先进同行企业相比，都较为接近，均高于国家标准。不透明度是卷烟纸生产过程中需要重点控制的指标之一，不透明度的高低直接影响后续卷烟产品质量，影响美观使用效果。

- 灰分

反应卷烟纸灰分大小的指标，灰分对卷烟的外观、燃烧性能、感官指标均有重要影响，国家标准未作规定，本标准规定≥15.0%

- 阴燃速率

燃烧性能是卷烟纸的重要的特性指标，燃烧速度对卷烟的烟气指标、感官指标均有重要的影响，本标准的规定与国家标准要求一致。

- 助燃剂含量

助燃剂含量对卷烟的烟气指标和感官质量有非常大的影响，国家标准未作规定，本标准规定为“设计值±0.2%”。

- 盘纸宽度

盘纸宽度对卷烟的圆周及卷烟搭口宽度有重要影响，国家标准未作规定，本标准规定为“设计值±0.10mm”。

- 交货水分

反应卷烟纸水分含量的指标，水分大小对纸张的强度、平整度均有影响，国家标准未作规定，本标准规定为“4.5±1.5%”。

- 尘埃度

反应卷烟纸外观质量的标准，对卷烟的外观质量也有影响，国家标准未作规定，本标准做了相关规定。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况

“浙江制造”标准与国家标准、高端客户合同要求的核心技术指标对比表

| 产品 | 技术指标 | 单位 | “浙江制造”标准 （申报企业标准） | 国家标准 GB/T 12655-2017 | 高端客户要求 | 台湾地区客户标准32g 60CU 26.5mm竖纹卷烟纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷烟纸 | 定 量 | g/m2 | 设计值±1.0 | 设计值±1.0 | 设计值±1.0 | 32.0±1.0 |
|  | 纵向抗张能量吸收 | J/m² | ≥ 6.00 | / | ≥ 6.00 | / |
|  | 纵向抗张强度* | kN/m | ≥ 0.92 | / | / | ≥0.90 |
|  | 纵向伸长率* | % | ≥ 1.2 | / | / | / |
|  | 透 气 度 | ≤45 | cm3/(min.cm2) | 设计值 ± 5 | 设计值 ± 7 | 设计值 ± 5 | 平均：60.0±6.0 |
|  |  | ＞45 |  | 设计值 ± 6 |  | 设计值 ± 6 |  |
|  | 纵向透气度变异系数 | % | ≤ 8.0 | / | ≤ 8 | ≤8.0 |
|  | D65亮度 | % | ≥ 87 | / | ≥ 87 | ≥90.0 |
|  | D65荧光亮度 | % | ≤ 0.5 | / | ≤ 0.5 | ≤0.6 |
|  | 不透明度 | 定量＜28 g/m2 | % | ≥ 73 | / | ≥ 73 | ≥74.0 |
|  |  | 定量≥28 g/m2 |  | ≥ 73.0 |  |  |  |
|  | 灰 分 | % | ≥ 15.0 | / | ≥13 | ≥13.0 |
|  | 助燃剂含量（以柠檬酸根计） | % | 设计值±0.2 | / | 设计值±0.2 | / |
|  | 阴燃速率 | s/150mm | 设计值±15 | 设计值±15 | 设计值±15 | 95±15 |
|  | 盘纸宽度 | mm | 设计值 ± 0.10 | / | 设计值±0.20 | 26.5±0.20 |
|  | 交货水分 | % | 4.5 ± 1.5 | / | 4.5 ± 1.5 | 4.5±1.5 |
|  | 尘埃度 | 0.3～1.5mm² | 个/m2 | ≤ 12 | / | ≤ 12 | ≤12 |
|  |  | 其中1.0～1.5mm²的黑色尘埃 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | ＞1.5mm² |  | 0 |  | 0 | / |
|  | 砷(以As计) | mg/kg | ≤ 1.0 | / | ≤ 1.0 | ≤1.0 |
|  | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤ 3.0 | / | ≤ 1.0 | ≤5.0 |
|  | 汞(以Hg计) | mg/kg | ≤ 0.5 | / | ≤ 0.5 | / |
|  | 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤ 5.0 | / | ≤ 5.0 | / |
|  | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤ 1.0 | / | ≤ 1.0 | / |
|  | 镍(以Ni计) | mg/kg | ≤ 10.0 | / | ≤ 10.0 | / |
|  | 菌落总数 | CFU/g | / | / | / | ≤200 |

本标准与国家标准GB/T 12655-2017《卷烟纸基本性能要求》相比，增加了纵向抗张能量吸收、纵向抗张强度、纵向伸长率、纵向透气度变异系数、D65亮度、D65荧光亮度、不透明度、灰分、助燃剂含量、盘纸宽度、交货水分、尘埃度、砷、铅、贡、铬、镉、镍及其相关检验，提高了透气度性指标的控制要求。

本标准与高端客户要求进行对比，除铅含量标准低于高端客户要求外，其余指标均达到或高于高端客户的要求。本标准铅的含量参照食品包装纸的要求制定，考虑到卷烟纸不是直接接触产品，燃烧后烟气的迁移量也不大，故未采用高端客户≤1.0mg/kg的标准。

本标准与台湾地区特定的32g60CU26.5mm竖纹卷烟纸标准进行对比，因该产品为确定规格的产品，本标准中的设计值均已改为明确的要求值，但其允许的偏差“浙江制造”标准要求均满足台湾地区该产品的要求。台湾地区的这个产品，白度≥90要求高于本标准的要求，考虑到纸张并非越白越好，故本标准采用的还是D65亮度≥87。台湾地区的这个产品，不透明度要求≥74.0，看起来比本标准的要求高，主要是该产品定量重，实际生产时对于32g的产品，不透明度实测都在74以上了。台湾的产品有微生物要求，要求菌落总数≤200CFU/g，虑到卷烟纸不是直接接触产品，并且最终是燃烧的，故本标准没有制定微生物指标。其余的指标本标准的规定均达到或高于台湾地区产品的要求，并且本标准的指标多余台湾地区产品的指标。

本标准达到国内一流水平，国际先进。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

    - 设计研发

应具备产品结构和配方自主设计能力

说明：应建立企业技术研究中心，具有纸张透气度、纵向抗张强度、伸长率、抗张能量吸收、D65亮度、D65荧光亮度、不透明度、灰分、阴燃速率、助燃剂含量、特殊纤维优化设计的能力。

    - 原材料

生产中使用的木浆应符合 QB/T 1678中一等品的要求，且不应有荧光性物质。

生产中使用的木浆来源应合法，应通过 FSC（Forest stewardship council）、PEFC（Programmme for the Endorsement of Forest Certification Schemes）等森林体系认证。。

所有的原辅材料均符合YQ15.1-2012《中国烟草总公司企业标准 烟用材料许可使用物质名单》的要求。

    - 制造

应配备 DCS 与 QCS 控制系统，实现生产线全过程自动化控制，包括原辅材料的自动添加及纸张定量、水分、灰分的在线监控。

应配备 WIS 纸病检验系统，实时监测纸张的孔洞、硬质块、裂口等外观纸病。

应采用数字化自动识别技术，实现产品的可追溯性。

    - 检测能力

应配备符合 GB/T 10739 中要求的恒温恒湿检验室，并通过CNAS17025体系认证，具备定量、透气度、纵向抗张强度、伸长率、抗张能量吸收、D65亮度、D65荧光亮度、不透明度、灰分、阴燃速率、特殊纤维、助燃剂含量、水分和尘埃度等项目的检测能力。

    - 质量承诺

在正常的运输、贮存和使用条件下，产品在质保期内出现因材料或制造工艺而导致无法正常使用的，企业应提供免费更换服务。

5.3  “智能制造”、先进性的内容说明

- DCS 与 QCS 控制系统：实现生产线全过程自动化控制，包括原辅材料的自动添加及纸张定量、水分、灰分的在线监控。

- WIS 纸病检验系统：实时监测纸张的孔洞、硬质块、裂口等外观纸病。

- 数字化自动识别技术：实现产品的可追溯性。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内执行的标准有：

GB/T 12655-2017卷烟纸基本性能要求

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况：无冲突

本标准是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况：无

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 450 纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 1543 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4687 纸、纸板、纸浆的术语 第一部分

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12655 卷烟纸基本性能要求附录A

GB/T 12914 纸和纸板抗张强度的测定法

GB/T 23227 卷烟纸、成形纸、接装纸、具有间断或连续透气区的材料以及具有不同透气带的材料 透气度的测定

YC/T 268 烟用接装纸和接装原纸中砷、铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法

YCT 274 卷烟纸中钾、钠、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法

YC/T 278 烟用接装纸中汞的测定 冷原子吸收光谱法

YC/T 279 烟用接装纸中镉、铬、镍的测定 石墨炉原子吸收光谱法

YC/T 409 卷烟纸中特殊纤维的鉴别 显微镜观察分析法

YQ 15.1 烟用材料许可使用物质名单 第1部分 卷烟纸

引用文件现行有效。

7  社会效益

本标准的研制重点是提高标准名称产品的质量水平，减少固废物排放，推动企业提升竞争力，促进卷烟纸行业的可持续健康发展。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

9  废止现行相关标准的建议

无

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江华丰纸业科技有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

本标准未涉及专利。

《卷烟纸》标准研制工作组

2019年8月12日