ICS 65.160

X 85

ZZB

浙江制造团体标准

T/ZZB XXXX—2019

卷烟纸

Cigarette paper

（草案）

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类及命名	2

5 基本要求	2

6 技术要求	3

7 试验方法	5

8 检验规则	7

9 标志、包装、贮存、运输	8

10 质量承诺	8

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由绍兴市上虞区标准化研究院牵头组织制订。

本标准主要起草单位：浙江华丰纸业科技有限公司。

本标准参与起草单位：绍兴市上虞区标准化研究院。

本标准主要起草人：周家俊、邹小峰、张国强、黄朝章、方婷、马梦佳、刘敏、刘言。

本标准为首次发布。

本标准由绍兴市上虞区标准化研究院负责解释。

卷烟纸

范围

本标准规定了卷烟纸的分类及命名、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输、贮存及质量承诺等要求。

本标准适用于机制卷烟用纸。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板 定量的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 1543 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4687 纸、纸板、纸浆及相关术语

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12655—2017 卷烟纸基本性能要求

GB/T 12914 纸和纸板抗张强度的测定法

GB/T 23227 卷烟纸、成形纸、接装纸、具有间断或连续透气区的材料以及具有不同透气带的材料 透气度的测定

QB/T 1678 漂白硫酸盐木浆

YC/T 268 烟用接装纸、接装原纸中砷、铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法

YC/T 278 烟用接装纸中汞的测定 冷原子吸收光谱法

YC/T 279 烟用接装纸中镉、铬、镍的测定 石墨炉原子吸收光谱法

YC/T 409 卷烟纸中特殊纤维的鉴别 显微镜观察分析法

YQ 15.1 烟用材料许可使用物质名单 第1部分 卷烟纸

术语和定义

在GB/T 4687中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

抗张能量吸收 tensile energy absorption

将单位面积的卷烟纸拉伸至断裂时所做总功，以J/m²表示。

阴燃速率 static combustibility rate

点燃后的卷烟纸连续阴燃一定长度所需的时间，以s/150mm表示。

特殊纤维 special fiber

除纤维素纤维外，卷烟纸中添加的外观形貌符合YC/T 409标准图谱特征的非植物纤维。

异味 peculiar smell

除卷烟纸本身固有气味之外的异常气味。

分类及命名

分类

卷烟纸按产品品质分为A、B、C三等。

卷烟纸按罗纹方式分为横罗纹、竖罗纹、无罗纹、特殊印纹四种。

卷烟纸按原料组成分为木浆（W）、麻浆（F）、混合浆（M）三种。

命名

按产品分类命名

卷烟纸产品品名应包含下列信息：标称定量、产品等级、标称透气度、原料组成、产品名称和罗纹方式。示例：26.5A50W普通卷烟纸（竖）：30.0A60M快燃卷烟纸（横），释义见表1。

产品品名释义

| 产品品名 | 26.5 | A | 50 | W | 普通卷烟纸 | 竖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.0 |  | 60 | M | 快燃卷烟纸 | 横 |
| 释义 | 定量 | 等级 | 透气度 | 原料组成 | 产品名称 | 罗纹方式 |

按客户需求命名

供需双方宜协商后命名。

基本要求

原料要求

生产中使用的木浆应符合QB/T 1678的要求，且不应有荧光性物质。

生产中使用的木浆来源应合法，应通过 FSC（Forest stewardship council）、PEFC（Programmme for the Endorsement of Forest Certification Schemes）等森林体系认证。

设计要求

应建立企业技术研究中心，具有纸张定量、透气度、纵向抗张强度、伸长率、抗张能量吸收、D65亮度、D65荧光亮度、不透明度、灰分、阴燃速率、助燃剂含量、特殊纤维优化设计的能力。

制造要求

应配备 DCS 与 QCS 控制系统，实现生产线全过程自动化控制，包括原辅材料的自动添加及纸张定量、水分、灰分的在线监控。

应配备 WIS 纸病检验系统，实时监测纸张的孔洞、硬质块、裂口等外观纸病。

应采用数字化自动识别技术，实现产品的可追溯性。

检测要求

应配备符合GB/T 10739中要求的恒温恒湿检验室，并通过CNAS17025体系认证，具备定量、透气度、纵向抗张强度、伸长率、抗张能量吸收、D65亮度、D65荧光亮度、不透明度、灰分、阴燃速率、助燃剂含量、宽度、水分和尘埃度等项目的检测能力。

技术要求

外观

卷烟纸的图案和罗纹应清晰，同一批卷烟纸色调不应有明显差别。

卷烟纸组织应均匀、柔软细腻，卷烟后不应有露底现象。

卷烟纸不应有异味，纸面不应有折子、裂口、皱纹、污点、浆块、硬质块、孔眼及其他影响使用的缺陷。

卷烟纸卷盘应紧密，盘面平整洁净，不应有机械损伤。卷烟纸上机后运行状态应平稳，不应有明显跳动、摆动现象。

卷烟纸的卷芯应牢固，不易变形。卷芯宽度应与卷烟纸宽度相符，卷芯内径为（120±0.5）mm。A、B级卷烟纸每盘接头个数不应多于一个，C级每盘接头个数不应多于两个；卷筒纸接头个数每5000m不应多于一个。接头应牢固，粘结处上下层不应有粘连现象，并应有色泽标记（若用户有特殊要求，可按协议要求执行），接头质量不应影响卷烟卷制。接头尾巴不得大于10mm。

包灰

卷烟纸燃烧时应具有良好的包灰效果，不应有影响卷烟抽吸质量的异味和熄火现象。

长度

卷烟纸长度应符合供需双方合同要求。

性能要求

卷烟纸的性能指标应符合表2的规定。

卷烟纸性能指标

| 指标名称 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 定量 | g/m2 | 设计值±1.0 |
| 纵向抗张能量吸收 | J/m² | ≥ 6.00 |
| 纵向抗张强度* | kN/m | ≥ 0.92 |
| 纵向伸长率* | % | ≥ 1.2 |
| 透气度 | ≤45 | cm3/(min.cm2) | 设计值 ± 5 | 设计值 ± 6 | 设计值 ± 7 |
|  | ＞45 |  | 设计值 ± 6 |  |  |
| 纵向透气度变异系数 | % | ≤ 8.0 | ≤ 10.0 | ≤ 12.0 |
| D65亮度 | % | ≥ 87 |
| D65荧光亮度 | % | ≤ 0.5 |
| 不透明度 | 定量＜28 g/m2 | % | ≥ 73 | ≥73 |
|  | 定量≥28 g/m2 |  | ≥ 73.0 |  |
| 灰 分 | % | ≥ 15.0 |
| 阴燃速率 | s/150mm | 设计值±15 |
| 助燃剂含量（以柠檬酸根计） | % | 设计值±0.2 |
| 盘纸宽度 | mm | 设计值±0.10 |
| 交货水分 | % | 4.5±1.5 |
| 尘埃度 | 0.3～1.5mm² | 个/m2 | ≤ 12 | ≤ 16 | ≤ 24 |
|  | 其中1.0～1.5mm²的 黑色尘埃 |  | 0 | ≤ 4 |
|  | ＞1.5mm² |  | 0 |
| 有色卷烟纸按供需双方协议标准执行。 “*”其数值仅适用于生产过程中的检验和判定。 表中的“设计值”根据供需双方供货合同或技术要求确定。 |

质量安全要求

卷烟纸应采用原生纤维生产。

卷烟纸生产所使用物质应符合YQ 15.1的规定。

卷烟纸不应使用对人体有害的助燃剂及其它助剂。

卷烟纸卫生指标应符合表3的规定。

卷烟纸卫生指标

| 指标名称 | 单位 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 砷(以As计) | mg/kg | ≤ 1.0 |
| 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤ 3.0 |
| 汞(以Hg计) | mg/kg | ≤ 0.5 |
| 铬(以Cr计) | mg/kg | ≤ 5.0 |
| 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤ 1.0 |
| 镍(以Ni计) | mg/kg | ≤ 10.0 |

其他

有特殊要求的卷烟纸按合同或协议规定生产。

试验方法

试验条件

应符合GB/T 10739的规定。

试样选取

应按照GB/T 450规定进行。

外观

应按照6.1的要求，采用感官或目测方式进行检验。

包灰

应按照6.2的要求，采用感官或目测方式进行检验。

长度

应采用复卷的方式进行检验。

性能要求

定量

应按照GB/T 451.2的规定进行测定。

纵向抗张能量吸收、纵向抗张强度、纵向伸长率

应按照GB/T 12914的规定进行测定。

透气度

按照GB/T 23227的规定进行测定，最终结果修约至整数。

纵向透气度变异系数

应按照GB/T 23227的规定进行测定。

D65亮度和D65荧光亮度

应按照GB/T 7974的规定进行测定，仅测正面。

不透明度

应按照GB/T 1543中的规定进行测定，仅测正面。

灰分

应按GB/T 742的规定进行测定。

阴燃速率

应按照GB/T 12655—2017中附录A的规定进行测定。

助燃剂含量（以柠檬酸根计）

应按照YC/T 274的规定进行，并按以下公式计算：

(1)

式中：

F——助燃剂含量，单位为百分比（%）；

A——钠离子含量，单位为毫克每克（mg/g）；

B——钾离子含量，单位为毫克每克（mg/g）。

宽度

应按照GB/T 451.1的规定进行测定。

交货水分

应按照GB/T 462的规定进行测定。

尘埃度

应按照GB/T 1541的规定进行测定，仅测正面。

卫生指标

砷、铅

应按照YC/T 268的规定进行测定。

汞

应按照YC/T 278的规定进行测定。

铬、镉、镍

应按照YC/T 279的规定进行测定。

其他

供需双方如有协议，则应按协议规定检验。

检验规则

检验项目

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

出厂检验

出厂检验的项目按6.3、6.4的内容（纵向抗张强度、纵向伸长率除外）进行。若供需双方有特殊要求，可按协议进行检验。

型式检验

型式检验的项目按6.1～6.5规定的项目进行检验。有下列情况之一，应进行型式检验：

新产品的试制定型鉴定；

正式生产后，如配方、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

正常生产时，每年应进行一次型式检验；

产品停产一年以上恢复生产时；

国家、行业质量监督机构或用户提出进行型式检验要求时；

合同规定时。

组批

生产检验以纸机下机原筒为一个检查批；出厂检验、型式检验以一次交货的同一规格、同一品名的产品为一个检查批，但不应多于30t。

抽样

生产检验抽样按照GB/T 450规定进行；出厂检验、型式检验抽样按GB/T 2828.1规定的检查水平为S-3的正常二次抽样进行。。

判定规则

出厂检验按表4规定进行，若阴燃速率测定出现熄火或检测结果超标，则判定该指标为不合格(用户有特殊要求的除外）。

用户有权检查该产品的质量是否符合本标准要求，若用户对产品质量有异议，应在到货后一个月内，通知生产企业共同取样，如复验不符合本标准要求则判定该批产品为不合格。若双方对复验结果产生异议，可申请上级质检机构进行仲裁。

卷烟纸逐批检查抽样表

| 批量/盘 | 正常二次抽样 检查水平S-3 | 不合格的分类 |
| --- | --- | --- |
|  | 样本大小 | B类不合格品 AQL=4.0 Ac Re | C类不合格品 AQL=10.0 Ac Re | B类 不合格 | C类 不合格 |
| 2～15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 纵向抗张能量吸收、透气度、透气度变异系数、D65荧光亮度、不透明度、阴燃速率、宽度、罗纹形式、异味及严重影响使用的外观缺陷。 | 定量、长度、D65亮度、灰分、交货水分、尘埃度及其他外观缺陷。 |
| 16～50 | 2 4 | 0 | 1 | 0 1 | 2 2 |  |  |
| 51～150 | 3 6 | 0 | 1 | 0 1 | 2 2 |  |  |
| 151～500 | 5 10 | 0 1 | 2 2 | 0 3 | 3 4 |  |  |
| 501～3200 | 8 16 | 0 1 | 2 2 | 1 4 | 3 5 |  |  |
| 3201～35000 | 13 26 | 0 3 | 3 4 | 2 6 | 5 7 |  |  |

型式检验若检验结果中有一项或一项以上指标不符合表2规定，则判该批产品不合格。其它按8.6.1规定进行。

标志、包装、贮存、运输

标志

卷芯内壁或卷盘外层应贴上标签，其内容包括：

产品品名；

企业名称；

规格（宽度×长度）；

可进行质量追溯的标记或合同规定的其他标记。

每件（箱）应贴上合格证，其内容按GB/T 10342的规定进行，并注明生产日期。

包装

卷烟纸的包装按双方合同规定执行，每个产品的包装应有较高的辨识度。

运输

卷烟纸的运输按双方合同规定执行。运输过程堆高不得大于二件纸的高度；运输车辆应清洁、无异味，不应与有毒、有异味、易燃等物品一起运输。

贮存

卷烟纸应妥善保管，以防受雨、雪和地面潮气的影响。卷烟纸不应与有毒、有异味、易燃等物品一起贮存。贮存高度不得大于三件纸的高度。

质量承诺

质量保证

产品质量应符合本标准的要求，企业对产品品质负完全责任，质保期为一年。

服务承诺

在正常的运输、贮存和使用条件下，产品在质保期内出现因材料或制造工艺而导致无法正常使用的，企业应提供免费更换服务。

_________________________________